**Технические характеристики изделий декоративных из стекла**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Методы испытаний** | **Единица измерения** | **Требования норм** | **Фактические значения параметров** |
| Предельное отклонение длины от номинального размера по длине | ГОСТ 27180 | мм | не более ±2,0 | (-1,0) ÷ (+1,2) |
| Предельное отклонение ширины от номинального размера по ширине | ГОСТ 27180 | мм | не более ±1,0 | (-0,9) ÷ (+1,0) |
| Предельное отклонение толщины от номинального размера по толщине | ГОСТ 27180 | мм | не более ±0,5 | (-0,4) ÷ (+0,1) |
| Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали | ГОСТ 27180 | мм | не более(-1,5) ÷ (+2,0) | (+0,6) ÷ (+1,6) |
| % | не более(-0,3) ÷ (+0,5) | (+0,2) ÷ (+0,4) |
| Разность между наибольшим и наименьшим размерами изделий одной партии по длине и ширине  | ТУ BY 100297103.006-2010 | мм | не более 2,0 | 1,4 |
| Разность между наибольшим и наименьшим размерами изделий одной партии по толщине  | ТУ BY 100297103.006-2010 | мм | не более 1,0 | 0,4 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф | ГОСТ 30108 | Бк/кг | не более 370 | 67 |